СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ

###### Начальник управления	Технический директор

_____________В.Д. Ялевский	"Аккумулятор"

# ИЛТГ.563337.099ТУ

Содержание

1 Технические требования										4

2 Требования безопасности										15

3 Правила приемки											16

4 Методы испытаний										21

5 Транспортирование и хранение									32

6 Указания по эксплуатации									33

7 Гарантии изготовителя										33

Приложение А Перечень документов, на которые даны ссылки

в технических условиях										34

Приложение Б Перечень оборудования и приборов, необходимых

для контроля и испытаний										37

Приложение В Габаритные размеры аккумуляторов						38

Приложение Г Схемы соединения аккумуляторов в батареи и масса батарей			40

Настоящие технические условия распространяются на щелочные никель-железные тяговые шахтные аккумуляторы ТНЖШ-350М-У5, ТНЖШ-350ВМ-У5, ТНЖШ-400-У5, ТНЖШ-400М-У5, ТНЖШ-450-У5, ТНЖШ-450В-У5, ТНЖШ-500М-У5, ТНЖШ-500В-У5, ТНЖШ-550-У5, ТНЖШ-550В-У5 (в дальнейшем именуемые соответственно "аккумуляторы") и комплектуемые из них батареи (в дальнейшем именуемые "батареи"), изготовляемые для нужд народного хозяйства и для поставок на экспорт.

Аккумуляторы и батареи предназначены для питания электродвигателей рудничных электровозов, в условиях эксплуатации М26 по ГОСТ 17516.1 на высоте над уровнем моря до 2000 м.

- для нужд народного хозяйства - "Аккумулятор ТНЖШ-350М-У5  ИЛТГ.563337.099ТУ";   "Батарея 36ТНЖШ-350М-У5 ИЛТГ.563337.099ТУ".

- для поставок на экспорт - "Аккумулятор ТНЖШ-350М-У5. Экспорт. ИЛТГ.563337.099ТУ";    "Батарея 36ТНЖШ-350М-У5. Экспорт. ИЛТГ.563337.099ТУ".

1 Технические требования

1.1 Аккумуляторы и батареи должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52083, настоящих технических условий и комплектов документации, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Тип изделия | Обозначение основного конструкторского документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ТНЖШ-350М-У5 | ИЛТГ.563337.099 | Для поставок в народное хозяйство и на экспорт |
| 36ТНЖШ-350М-У5 | ИЛТГ.563535.083 |  |
| 66ТНЖШ-350М-У5 | ИЛТГ.563535.084 |  |
| ТНЖШ-350ВМ-У5 | ИЛТГ.563337.097 |  |
| 96ТНЖШ-350ВМ-У5 | ИЛТГ.563535.002 |  |
| 112ТНЖШ-350ВМ-У5 | ИЛТГ.563535.001 |  |
| ТНЖШ-400-У5 | ИЛТГ.563337.099-01 |  |
| 84ТНЖШ-400-У5 | ИЛТГ.563535.094 |  |
| 96ТНЖШ-400-У5 | ИЛТГ.563535.095 |  |
| ТНЖШ-400М-У5 | ИЛТГ.563337.099-02 |  |
| 36ТНЖШ-400М-У5 | ЖЮИК.563535.011 |  |
| 66ТНЖШ-400М-У5 | ЖЮИК.563535.012 |  |
| 84ТНЖШ-400М-У5 | ЖЮИК.563535.013 |  |
| 96ТНЖШ-400М-У5 | ЖЮИК.563535.014 |  |
| ТНЖШ-450-У5 | ИЛТГ.563337.099-03 |  |
| 84ТНЖШ-450-У5 | ЖЮИК.563535.013-01 |  |
| 96ТНЖШ-450-У5 | ЖЮИК.563535.014-01 |  |
| ТНЖШ-450В-У5 | ИЛТГ.563337.099-04 |  |
| 90ТНЖШ-450В-У5 | ЖЮИК.563535.017 |  |
| 102ТНЖШ-450В-У5 | ЖЮИК.563535.018 |  |
| 112ТНЖШ-450В-У5 | ЖЮИК.563535.019 |  |
| 126ТНЖШ-450В-У5 | ЖЮИК.563535.020 |  |
| 128ТНЖШ-450В-У5 | ЖЮИК.563535.021 |  |
| ТНЖШ-500М-У5 | ИЛТГ.563337.099-05 |  |
| 96ТНЖШ-500М-У5 | ИЛТГ.563535.086 |  |
| 112ТНЖШ-500М-У5 | ИЛТГ.563535.087 |  |
| ТНЖШ-500В-У5 | ИЛТГ.563337.099-06 |  |
| 90ТНЖШ-500В-У5 | ИЛТГ.563535.088 |  |
| 102ТНЖШ-500В-У5 | ИЛТГ.563535.089 |  |
| 112ТНЖШ-500В-У5 | ИЛТГ.563535.090 |  |
| 126ТНЖШ-500В-У5 | ИЛТГ.563535.091 |  |
| 128ТНЖШ-500В-У5 | ИЛТГ.563535.092 |  |
| Тип изделия | Обозначение основного конструкторского документа | Примечание |
| ТНЖШ-550-У5 | ИЛТГ.563337.099-07 | Для поставок в народное хозяйство и на экспорт |
| 90ТНЖШ-550-У5 | ЖЮИК.563535.022 |  |
| 96ТНЖШ-550-У5 | ЖЮИК.563535.023 |  |
| 102ТНЖШ-550-У5 | ЖЮИК.563535.024 |  |
| 112ТНЖШ-550-У5 | ЖЮИК.563535.025 |  |
| 126ТНЖШ-550-У5 | ЖЮИК.563535.026 |  |
| 128ТНЖШ-550-У5 | ЖЮИК.563535.027 |  |
| ТНЖШ-550В-У5 | ИЛТГ.563337.099-08 |  |
| 112ТНЖШ-550В-У5 | ЖЮИК.563535.028 |  |
| 161ТНЖШ-550В-У5 | ЖЮИК.563535.029 |  |

1.1.1 Аккумуляторы и батареи для комплектования рудничных электровозов, поставляемых на экспорт, дополнительно должны соответствовать требованиям ОСТ 160.529.026, РД 1601.007.

1.2 Основные параметры и размеры

Таблица 2

|  | приложения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТНЖШ-350М-У5 36ТНЖШ-350М-У5 |  | 350 350 | 1,20 42,3 |
| ТНЖШ-350ВМ-У5 96ТНЖШ-350ВМ-У5 |  | 350 350 | 1,20 113,0 |
| ТНЖШ-400-У5 84ТНЖШ-400-У5 |  | 400 400 | 1,20 99,0 |
| ТНЖШ-400М-У5 36ТНЖШ-400М-У5 66ТНЖШ-400М-У5 84ТНЖШ-400М-У5 96ТНЖШ-400М-У5 |  | 400 400 400 400 400 |  |
| ТНЖШ-450-У5 84ТНЖШ-450-У5 96ТНЖШ-450-У5 |  | 450 450 450 | 1,20 99,0 |
|  | приложения |  |  |
| ТНЖШ-450В-У5 90ТНЖШ-450В-У5 102ТНЖШ-450В-У5 112ТНЖШ-450В-У5 126ТНЖШ-450В-У5 128ТНЖШ-450В-У5 |  | 450 450 450 450 450 450 | 1,20 106,0 120,0 132,0 148,2 |
| ТНЖШ-500М-У5 96ТНЖШ-500М-У5 |  | 500 500 | 1,20 113,0 |
| ТНЖШ-500В-У5 90ТНЖШ-500В-У5 102ТНЖШ-500В-У5 112ТНЖШ-500В-У5 126ТНЖШ-500В-У5 |  | 500 500 500 500 500 | 1,20 106,0 120,0 132,0 148,2 |
| ТНЖШ-550-У5 90ТНЖШ-550-У5 96ТНЖШ-550-У5 102ТНЖШ-550-У5 112ТНЖШ-550-У5 126ТНЖШ-550-У5 128ТНЖШ-550-У5 |  | 550 550 550 550 550 550 550 | 1,20 106,0 113,0 120,0 132,0 148,2 150,5 |
| ТНЖШ-550В-У5 112ТНЖШ-550В-У5 161ТНЖШ-550В-У5 |  | 550 550 550 | 1,20 132,0 189,3 |

Примечание – Значения напряжений батарей указано с учетом не более 2% потерь в перемычках.

1.2.2 Габаритные размеры и масса аккумуляторов должны соответствовать таблице 3, приложению В, а габаритные размеры и масса батарей должны соответствовать приложению Г.

Таблица 3

| Условное обозначение аккумулятора | Габаритные размеры, мм | А, мм | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | В | Н |  | с электролитом | без электролита |
| ТНЖШ-350ВМ-У5 (в чехле) | 152 | 167 | 520 | 80 | 27,0 | 19,0 |
| ТНЖШ-350ВМ-У5 (ПЭП) | 155 | 169 | 527 | 80 | 27,0 | 19,0 |
| ТНЖШ-350М-У5 | 132 | 169 | 460 | 60 | 20,0 | 15,0 |
| ТНЖШ-400-У5 | 132 | 169 | 510 | 60 | 24,0 | 18,0 |
| ТНЖШ-400М-У5 | 155 | 169 | 460 | 80 | 23,0 | 17,0 |
| ТНЖШ-450-У5 | 155 | 169 | 510 | 80 | 24,0 | 18,0 |
| ТНЖШ-450В-У5 | 132 | 169 | 586 | 60 | 25,0 | 19,0 |
| ТНЖШ-500М-У5 | 155 | 169 | 538 | 80 | 28,5 | 20,5 |
| ТНЖШ-500В-У5 | 132 | 169 | 586 | 60 | 26,5 | 19,5 |
| ТНЖШ-550-У5 | 155 | 169 | 586 | 80 | 29,0 | 22,0 |
| ТНЖШ-550В-У5 | 132 | 169 | 675 | 60 | 28,5 | 21,5 |

1.2.3 Удельные характеристики аккумуляторов должны соответствовать значениям, указанным в таблице 4.

Таблица 4

| Условное обозначение аккумулятора | Удельная энергия | Удельная материалоемкость, кг/кВт(ч, не более |
| --- | --- | --- |
|  | по массе, Вт(ч/кг, не менее | по объему, Вт(ч/дм3 |  |
| ТНЖШ-350ВМ-У5 | 15,6 | 30,4 | 64,3 |
| ТНЖШ-350М-У5 | 21,0 | 40,9 | 47,6 |
| ТНЖШ-400-У5 | 20,0 | 42,1 | 50,0 |
| ТНЖШ-400М-У5 | 20,9 | 39,8 | 47,9 |
| ТНЖШ-450-У5 | 22,5 | 40,4 | 44,4 |
| ТНЖШ-450В-У5 | 21,6 | 41,3 | 46,3 |
| ТНЖШ-500М-У5 | 21,0 | 42,5 | 47,5 |
| ТНЖШ-500В-У5 | 22,6 | 45,8 | 44,2 |
| ТНЖШ-550-У5 | 22,8 | 43,0 | 43,9 |
| ТНЖШ-550В-У5 | 23,2 | 43,8 | 43,2 |

1.3 Конструктивные требования

1.3.1 Аккумуляторы должны изготавливаться в металлических баках с наружной изоляцией. Наружная изоляция металлического бака состоит из электро- и щелочестойкого полимерного покрытия и съемных пластмассовых поддона и крышки (рис. В.1).

Допускается изготовление аккумуляторов ТНЖШ-350ВМ-У5, предназначенных для замены отработавших срок службы аккумуляторов, с использованием резинового чехла в качестве изоляции (рис. В.2).

1.3.2 Аккумуляторы не должны иметь механических повреждений (трещин, сколов, вмятин  и др.), а также нарушения целостности наружной изоляции или резинового чехла.

Металлические детали аккумуляторов должны иметь защитное покрытие. Покрытие металлических поверхностей должно быть щелочестойким. Металлические покрытия должны быть однородными, без отслаивания и пузырьков, а также без следов коррозии.

1.3.3 Аккумуляторы должны выдерживать максимально ожидаемый ток короткого замыкания.

1.3.4 Токоведущие элементы и их ориентация должны обеспечивать соответствие требованиям по допустимым воздушным зазорам и путям утечек.

1.3.5 Конструкция горловин и пробок аккумуляторов должна обеспечивать удобную заливку электролита и свободный выход газа, не допускать выплескивания электролита из аккумуляторов при эксплуатации и попадания внутрь их посторонних предметов, а также допускать заряд аккумуляторов с закрытой пробкой.

1.3.6 Конструкция аккумуляторов должна обеспечивать непроливаемость электролита при наклоне от нормального рабочего положения (крышкой вверх) на угол 30(.

1.3.7 Конструкция аккумуляторов должна обеспечивать их целостность в процессе эксплуатации и при транспортировании.

1.3.8 Конструкция аккумуляторов должна предусматривать возможность механизированного перемещения путем захвата за борны (одной полярности) аккумулятора под гайку при помощи переносных устройств – ручек.

Каждое переносное устройство аккумуляторов должно выдерживать нагрузку, соответствующую двукратной массе аккумулятора с электролитом.

1.3.9 Наружная изоляция по трекингостойкости должна соответствовать группе г  
ГОСТ Р 51330.20 (п.4.2.1).

1.4 Требования к электрическим параметрам и режимам

1.4.1 Электрические параметры аккумуляторов и батарей должны соответствовать значениям, указанным в таблице 5.

Таблица 5

| Тип изделия | Режим заряда | Режим разряда |
| --- | --- | --- |
|  | Ток, А | Продолжи- тельность, ч | Ток, А |  |  |
| ТНЖШ-350М-У5 36ТНЖШ-350М-У5 | 70 | 8 | 70 | 1,0 35,30 |  |
| ТНЖШ-350ВМ-У5 96ТНЖШ-350ВМ-У5 | 70 | 8 | 70 | 1,0 94,10 |  |
| ТНЖШ-400-У5 84ТНЖШ-400-У5 | 80 | 8 | 80 | 1,0 82,3 |  |
| Тип изделия | Режим заряда | Режим разряда |
|  | Ток, А | Продолжи- тельность, ч | Ток, А |  |  |
| ТНЖШ-400М-У5 36ТНЖШ-400М-У5 66ТНЖШ-400М-У5 84ТНЖШ-400М-У5 96ТНЖШ-400М-У5 | 80 | 8 | 80 | 1,0 35,3 82,3 |  |
| ТНЖШ-450-У5 84ТНЖШ-450-У5 96ТНЖШ-450-У5 | 90 | 8 | 90 | 1,0 82,3 94,1 |  |
| ТНЖШ-450В-У5 90ТНЖШ-450В-У5 102ТНЖШ-450В-У5 112ТНЖШ-450В-У5 126ТНЖШ-450В-У5 128ТНЖШ-450В-У5 | 90 | 8 | 90 | 1,0 88,2 100,0 110,0 123,5 |  |
| ТНЖШ-500М-У5 96ТНЖШ-500М-У5 112ТНЖШ-500М-У5 | 100 | 8 | 100 | 1,0 94,1 |  |
| ТНЖШ-500В-У5 90ТНЖШ-500В-У5 102ТНЖШ-500В-У5 112ТНЖШ-500В-У5 126ТНЖШ-500В-У5 | 100 | 8 | 100 | 1,0 88,2 100,0 110,0 123,5 |  |
| ТНЖШ-550-У5 90ТНЖШ-550-У5 96ТНЖШ-550-У5 102ТНЖШ-550-У5 112ТНЖШ-550-У5 126ТНЖШ-550-У5 128ТНЖШ-550-У5 | 110 | 8 | 110 | 1,0 88,2 94,1 100,0 110,0 123,5 125,4 |  |
| ТНЖШ-550В-У5 112ТНЖШ-550В-У5 161ТНЖШ-550В-У5 | 110 | 8 | 110 | 1,0 110,0 158,0 |  |

Примечание - Электрическое напряжение батарей указано с учетом не более 2% потерь в перемычках

Минимальная продолжительность разряда должна быть достигнута не позднее 21 цикла, при этом продолжительность разряда на 6 цикле должна быть не менее 4 ч (емкость не менее 80 % номинальной).

1.4.2 Продолжительность разряда аккумуляторов постоянным током 0,2С5А до конечного напряжения 1,0 В спустя 28 суток хранения в полностью заряженном состоянии при температуре окружающей среды (205)(С должна быть не менее 1 ч.

1.4.3 Аккумуляторы должны выдерживать длительный заряд (перезаряд) постоянным током 0,25С5 А в течение 10 ч при температуре окружающей среды (205)(С.

1.4.4 Аккумуляторы должны выдерживать глубокий принудительный разряд (переразряд), приводящий к изменению полярности на выводах.

1.4.5 Напряжение разомкнутой цепи разряженных аккумуляторов (батарей) должно быть положительным.

1.4.6 Электрическое сопротивление изоляции аккумуляторов в металлических баках с щелочестойкими резиновыми чехлами при температуре окружающей среды (20(5)(C должно быть не менее 1,5 МОм.

Электрическое сопротивление изоляции аккумуляторов в металлических корпусах с наружной (полимерной) изоляцией при температуре окружающей среды (20(5)(C должно быть не менее 10 МОм.

1.4.7 Электрическая прочность изоляции аккумуляторов при температуре окружающей среды (20(5)(C должна обеспечивать отсутствие пробоя или поверхностного перекрытия изоляции при воздействии испытательного напряжения 1 кВ переменного тока промышленной частоты в течение 1 мин.

1.5 Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести

1.5.1 Требования стойкости при воздействии механических факторов

1.5.1.1 Аккумуляторы (батареи) должны быть стойкими к воздействию вибрационных нагрузок в условиях эксплуатации по группе М26 ГОСТ 17516.1.

1.5.1.2 Аккумуляторы (батареи) должны быть стойкими к воздействию синусоидальной вибрации с амплитудой ускорения 30 м(с-2 (3g) в диапазоне частот 10-100 Гц.

В процессе  и после испытаний  не должно быть разрушений, возгораний и взрыва аккумуляторов, и продолжительность разряда постоянным током 0,2С5 А до конечного напряжения 1,0 В при температуре окружающей среды (205)(С должна быть не менее 5 ч.

1.5.2 Требования стойкости при воздействии климатических факторов

1.5.2.1 Аккумуляторы (батареи) должны изготавливаться исполнения У, категории размещения 5 по ГОСТ 15150, для работы при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 40°С, при этом температура электролита не должна превышать плюс 40(C.

1.5.2.2 Аккумуляторы (батареи) должны быть стойкими к воздействию повышенной рабочей температуры окружающей среды 40(C.

В процессе и после испытаний  не должно быть разрушений, возгораний и взрыва аккумуляторов, и продолжительность разряда постоянным током 0,2С5 А до конечного напряжения 1,0 В при температуре окружающей среды (402)(С должна быть не менее 5 ч.

1.5.2.3 Аккумуляторы (батареи) должны быть стойкими к воздействию повышенной предельной температуры окружающей среды 60(C.

1.5.2.4 Аккумуляторы (батареи) должны быть стойкими к воздействию пониженной рабочей температуры окружающей среды минус 20(C.

В процессе  и после испытаний  не должно быть разрушений, возгораний и взрыва аккумуляторов, и продолжительность разряда постоянным током 0,2С5 А до конечного

напряжения 1,0 В при температуре окружающей среды минус (20(2)(C должна быть не менее 2 ч.

1.5.2.5 Аккумуляторы (батареи) должны быть стойкими к воздействию пониженной предельной температуры окружающей среды минус 40(C.

В процессе  и после испытаний аккумуляторы не должны иметь следов коррозии, и значение сопротивления изоляции должно соответствовать установленному в п.1.4.6

1.5.2.7 Аккумуляторы (батареи) должны быть стойкими к воздействию изменения температуры окружающей среды (чередования температур) от плюс 60(C до минус 40(C.

В процессе и после испытаний аккумуляторы не должны иметь следов коррозии, и значение сопротивления изоляции должно соответствовать установленному в п.1.4.6.

1.6 Требования к надежности

1.6.1 Установленный ресурс аккумуляторов (батарей) должен быть не менее 1000 циклов, при этом емкость должна быть не менее 0,7 С5  А(ч.

1.6.2 Минимальный срок сохраняемости аккумуляторов (батарей) в не залитом электролитом  незаряженном состоянии в условиях хранения по группе 1 (Л) ГОСТ 15150 должен быть не менее 2 лет.

1.7 Комплектность

1.7.1 Батареи поставляются потребителю в виде отдельных формированных  аккумуляторов (россыпью) в разряженном состоянии без электролита, с комплектующими и запасными изделиями.

Монтаж аккумуляторов в батарею производится с помощью перемычек по схемам приложения Г. Аккумуляторы при монтаже должны быть жестко закреплены во избежание перемещений относительно друг друга (так как при перемещении нарушается электрическая изоляция и ломаются перемычки).

1.7.2 В комплект поставки батарей должны входить изделия, указанные в таблице 6.

По условиям договора возможна поставка батарей без запасного комплекта.

1.7.3 К каждой поставляемой батарее прилагается руководство по эксплуатации ИЛТГ.563337.099РЭ.

Таблица 6

| 36ТНЖШ-350М-У5 |
| --- |
| Аккумулятор ТНЖШ-350М-У5 Перемычка длиной 216 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 84 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 36 5 60 5 2 - - - | 1 1 3 1 - 3 5 1 | 37 6 63 6 2 3 5 1 |
| 66ТНЖШ-350М-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-350М-У5 Перемычка длиной 216 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 84 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 66 10 108 10 4 - - - | 2 1 11 1 - 6 12 1 | 68 11 119 11 4 6 12 1 |
| Аккумулятор ТНЖШ-350ВМ-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Крышка Поддон | 1 2 3 4 | 96 10 168 10 - - - 8 | 3 1 5 1 8 8 1 4 | 99 11 173 11 8 8 1 12 |
| Аккумулятор ТНЖШ-350ВМ-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Крышка Поддон | 1 2 3 4 | 112 12 196 12 - - - 8 | 4 1 20 1 12 12 1 2 | 116 13 216 13 12 12 1 10 |
| Аккумулятор ТНЖШ-350ВМ-У5 Перемычка длиной 216 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Чехол изоляционный | 1 2 3 4 | 96 10 168 10 - - 8 | 3 1 5 1 2 1 4 | 99 11 173 11 2 1 12 |

Продолжение таблицы 6

| Аккумулятор ТНЖШ-350ВМ-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 256 мм Чехол изоляционный | 1 2 3 4 | 112 12 196 12 - - 8 | 4 1 20 1 2 1 2 | 116 13 216 13 2 1 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аккумулятор ТНЖШ-400-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 84 150 10 16 - - - | 4 10 1 4 5 10 1 | 88 160 11 20 5 10 1 |
| Аккумулятор ТНЖШ-400-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 96 172 12 16 - - - | 4 10 1 4 5 10 1 | 100 182 13 20 5 10 1 |
| 36ТНЖШ-400М-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-400М-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 36 5 60 5 4 - - - | 1 1 3 1 1 3 5 1 | 37 6 63 6 5 3 5 1 |
| 66ТНЖШ-400М-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-400М-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 66 10 108 10 8 - - - | 2 1 11 1 1 6 12 1 | 68 11 119 11 9 6 12 1 |
| 84ТНЖШ-400М-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-400М-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 256 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 84 10 140 10 16 - - - | 4 1 10 1 4 5 10 1 | 88 11 150 11 20 5 10 1 |

Продолжение таблицы 6

| 96ТНЖШ-400М-У5 |
| --- |
| Аккумулятор ТНЖШ-400М-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 256 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 96 12 160 12 16 - - - | 4 1 10 1 4 5 10 1 | 100 13 170 13 20 5 10 1 |
| 84ТНЖШ-450-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-450-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 256 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 84 10 140 10 16 - - - | 4 1 10 1 4 5 10 1 | 88 11 150 11 20 5 10 1 |
| 96ТНЖШ-450-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-450-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 256 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 96 12 160 12 16 - - - | 4 1 10 1 4 5 10 1 | 100 13 170 13 20 5 10 1 |
| 90ТНЖШ-450В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-450В-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 90 162 10 16 - - - | 4 18 1 4 5 10 1 | 94 180 11 20 5 10 1 |
| 102ТНЖШ-450В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-450В-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 102 184 12 16 - - - | 4 8 1 1 5 10 1 | 106 192 13 17 5 10 1 |
| 112ТНЖШ-450В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-450В-У5 Перемычка длиной 216 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 112 96 124 8 - - - | 4 10 13 2 12 22 1 | 116 106 137 10 12 22 1 |

Продолжение таблицы 6

| 126ТНЖШ-450В-У5 |
| --- |
| Аккумулятор ТНЖШ-450В-У5 Перемычка длиной 216 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 126 16 232 8 - - - | 5 2 24 2 12 24 1 | 131 18 256 10 12 24 1 |
| 128ТНЖШ-450В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-450В-У5 Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 128 224 12 12 16 - - - | 4 20 1 1 2 5 10 1 | 132 244 13 13 18 5 10 1 |
| 96ТНЖШ-500М-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-500М-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 96 10 168 10 8 - - - | 4 1 5 1 1 8 8 1 | 100 11 173 11 9 8 8 1 |
| 112ТНЖШ-500М-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-500М-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 112 12 196 12 8 - - - | 4 1 10 1 1 5 10 1 | 116 13 206 13 9 5 10 1 |
| 90ТНЖШ-500В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-500В-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 90 162 10 16 - - - | 4 18 1 4 5 10 1 | 94 180 11 20 5 10 1 |
| Аккумулятор ТНЖШ-500В-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 102 184 12 16 - - - | 4 8 1 1 5 10 1 | 106 192 13 17 5 10 1 |

Продолжение таблицы 6

| 112ТНЖШ-500В-У5 |
| --- |
| Аккумулятор ТНЖШ-500В-У5 Перемычка длиной 216 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 112 96 124 8 - - - | 4 10 13 2 12 22 1 | 116 106 137 10 12 22 1 |
| 126ТНЖШ-500В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-500В-У5 Перемычка длиной 216 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 126 16 232 8 - - - | 5 2 24 2 12 24 1 | 131 18 256 10 12 24 1 |
| 128ТНЖШ-500В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-500В-У5 Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 128 224 12 12 16 - - - | 4 20 1 1 2 5 10 1 | 132 244 13 13 18 5 10 1 |
| 90ТНЖШ-550-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-550-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 256 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 90 162 10 16 - - - | 4 18 1 4 5 10 1 | 94 180 11 20 5 10 1 |
| 96ТНЖШ-550-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-550-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 96 10 168 10 8 - - - | 4 1 5 1 1 8 8 1 | 100 11 173 11 9 8 8 1 |
| 102ТНЖШ-550-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-550-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 256 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 102 184 12 16 - - - | 4 8 1 1 5 10 1 | 106 192 13 17 5 10 1 |

Продолжение таблицы 6

| 112ТНЖШ-550-У5 |
| --- |
| Аккумулятор ТНЖШ-550-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 112 12 196 12 8 - - - | 4 1 10 1 1 5 10 1 | 116 13 206 13 9 5 10 1 |
| 126ТНЖШ-550-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-550-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 126 16 232 8 - - - | 5 2 24 2 12 24 1 | 131 18 256 10 12 24 1 |
| 128ТНЖШ-550-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-550-У5 Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 256 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 128 224 12 12 16 - - - | 4 20 1 1 2 5 10 1 | 132 244 13 13 18 5 10 1 |
| 112ТНЖШ-550В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-550В-У5 Перемычка длиной 216 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 112 96 124 8 - - - | 4 10 13 2 12 22 1 | 116 106 137 10 12 22 1 |
| 161ТНЖШ-550В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-550В-У5 Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 161 276 19 19 - - - 16 | 5 28 4 4 16 16 1 2 | 166 304 23 23 16 16 1 18 |

Примечания

1 По согласованию с потребителем допускается крепежные детали для перемычек поставлять совместно с комплектующими изделиями.

2 В состав комплекта поставки батарей, за исключением батарей из аккумуляторов ТНЖШ-350М-У5, входит ручка – устройство для переноса аккумуляторов на каждую батарею в количестве 2 штук  и поставляется по требованию потребителя.

3 При отправке нескольких комплектов батарей одному потребителю допускается прилагать одно руководство по эксплуатации.

1.8 Маркировка

1.8.1 Маркировка аккумуляторов должна соответствовать ГОСТ Р 52083 с учетом изложенного в настоящих технических условиях. На крышке аккумулятора должно быть нанесено:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- знак соответствия при наличии сертификата соответствия;

- тип аккумулятора;

- дата изготовления (квартал, год);

- знак полярности: плюс ("+") у положительного вывода;

- обозначение технических условий.

1.8.2 Маркировка аккумуляторов предыдущим кварталом не является браковочным признаком.

1.8.3 На аккумуляторы, поставляемые на экспорт, наносится маркировка: "Сделано в России". Обозначение технических условий и товарный знак предприятия-изготовителя не маркировать.

1.8.4 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: "Верх", "Беречь от влаги", "Хрупкое. Осторожно".

1.9 Упаковка

1.9.1 Упаковка аккумуляторов производится в соответствии с ГОСТ 23216 с учетом изложенного в настоящих технических условиях.

1.9.2 В качестве транспортной тары для аккумуляторов применяются деревянные ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 10198 или стоечные поддоны.

Аккумуляторы устанавливаются в вертикальном положении, борнами вверх, в один ряд.

Допускается аккумуляторы ТНЖШ-350ВМ-У5 в резиновом чехле перевозить без транспортной упаковки.

1.9.3 Металлические детали аккумуляторов, не покрытые электроизоляционными материалами, должны быть покрыты маслом консервационным К-17 ГОСТ 10877 или другой равноценной в отношении защиты от коррозии смазкой.

1.9.4 Комплектующие изделия к батареям, транспортируемые вместе с аккумуляторами, должны быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 2991 или ГОСТ 16511.

Допускается упаковка нескольких комплектов комплектующих изделий в один ящик, если одному потребителю направляется несколько комплектов батарей.

На ящике с комплектующими и запасными изделиями должна быть нанесена надпись или наклеен ярлык: "Комплектующие изделия батареи …".

1.9.5 Комплектующие изделия к батареям допускается упаковывать совместно с аккумуляторами.

1.9.6 Ящики для аккумуляторов и комплектующих изделий, предназначенных для экспорта, должны соответствовать требованиям ГОСТ 24634. Дополнительные требования к упаковке и таре аккумуляторов, поставляемых на экспорт, должны быть указаны в договоре или контракте.

1.9.7 В транспортную тару должна быть вложена эксплуатационная и товаросопроводительная документация в упаковке, обеспечивающей ее сохранность.

1.9.8 Упаковка эксплуатационной и товаросопроводительной документации по ГОСТ 23216.

1.9.9 Эксплуатационная документация должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 2.601. Товаросопроводительная документация должна соответствовать требованиям 
РД 16 02.003.

2 Требования безопасности

2.1 Требования безопасности конструкции аккумуляторов и батарей должны соответствовать ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.12.

2.2 Требования безопасности конструкции производственного оборудования, применяемого при производстве и эксплуатации аккумуляторов и батарей, должны соответствовать ГОСТ 12.2.003.

2.3 Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны при производстве аккумуляторов должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005.

2.4 Аккумуляторы должны быть безопасными при нормальных условиях эксплуатации и случайном неправильном их использовании.

При заряде и разряде аккумуляторов в режимах эксплуатации не должно быть утечек электролита, горения и взрыва.

2.5 Выделение водородных соединений при нормальных условиях эксплуатации и случайном  неправильном  использовании  аккумуляторов  во  избежание  образования

взрывоопасных смесей, образующихся во время заряда, не должно превышать 
0,0035 л  на  1 А·ч.

2.6 Требования п.п. 1.3.3-1.3.7, 1.3.9, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.6, 1.4.7, 1.5.1.2, 1.5.2.7 относятся к категориям безопасности.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование

5.1.1 Транспортирование аккумуляторов (батарей) проводят по ГОСТ 23216 всеми видами транспорта в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.

5.1.2 Условия транспортирования в части механических факторов по группе С 
ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от минус 50(C до плюс 50(C.

При транспортировании аккумуляторы (батареи) должны быть защищены от падения, перемещения и атмосферных осадков.

5.1.3 Аккумуляторы (батареи) в таре и без нее транспортируют в разряженном состоянии без электролита.

Допускается транспортирование аккумуляторов (батарей) в разряженном состоянии, залитых электролитом. В этом случае отверстие в крышке аккумулятора должно быть закрыто транспортной пробкой, и выводы должны быть изолированы электроизоляционным материалом.

5.2. Хранение

5.2.1 Аккумуляторы (батареи) должны храниться по ГОСТ 23216.

5.2.2 Условия хранения аккумуляторов (батарей) в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

5.2.3 Аккумуляторы (батареи) должны храниться в закрытых помещениях в вертикальном положении борнами вверх. Установка одного аккумулятора на другой не допускается.

При кратковременном хранении (до 1 месяца) допускается укладывать аккумуляторы в металлических корпусах с изоляционным резиновым чехлом в горизонтальное положение на широкую боковую сторону в несколько рядов, но не более восьми.

5.2.4 Аккумуляторы (батареи) должны храниться без электролита. Совместное хранение щелочных и кислотных аккумуляторов (батарей) в одном помещении не допускается.

Не допускается хранение кислот в одном помещении со щелочными аккумуляторами (батареями).

6 Указания по эксплуатации

6.1 Эксплуатация аккумуляторов (батарей) должна производиться в соответствии с руководством по эксплуатации ИЛТГ.563337.099РЭ.

6.2 Аккумуляторы должны поставляться потребителю формированными, без электролита и в разряженном состоянии.

6.3 Соединение аккумуляторов в батареи производится в батарейных ящиках по схемам в соответствии с ИЛТГ.563337.099РЭ.

Установка аккумуляторов в батареи должна производиться без воздействия механического удара на изоляцию бака, вызывающего нарушение изоляции.

6.4 Конструкция батарейного ящика должна обеспечивать выход газов и исключать возможность их накопления до взрывоопасной концентрации.

6.5 Сопротивление изоляции батарей относительно батарейного ящика должно быть не менее 20 кОм.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие аккумуляторов (батарей) требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и  хранения.

7.2 Гарантийный срок хранения аккумуляторов (батарей) – 2 года с момента изготовления.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов (батарей) – 1 год с момента ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов (батарей), поставляемых на экспорт, - 
1 год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет с момента проследования через Государственную границу России.

(обязательное)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АККУМУЛЯТОРОВ

Крышка

Поддон

Рисунок В.1

Продолжение приложения В

Аккумулятор ТНЖШ-350ВМ-У5

Рисунок В.2

Приложение Г

(обязательное)

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ В БАТАРЕИ И МАССА БАТАРЕЙ

Батарея 36ТНЖШ-350М-У5

Рисунок Г.1

## Масса батареи, не более: без электролита 560 кг

## с электролитом 750 кг

Продолжение приложения Г

Батарея 36ТНЖШ-400М-У5

Рисунок Г.2

## Масса батареи, не более: без электролита 640 кг

## с электролитом 850 кг

Продолжение приложения Г

Батарея 66ТНЖШ-350М-У5

Рисунок Г.3

## Масса батареи, не более: без электролита1000 кг

## с электролитом 1350 кг

Продолжение приложения Г

Батарея 66ТНЖШ-400М-У5

Рисунок Г.4

## Масса батареи, не более: без электролита 1135 кг

## с электролитом 1530 кг

Продолжение приложения Г

Таблица Г.1

| Наименование батареи | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- |
|  | без электролита | с электролитом |
| 96ТНЖШ-350ВМ-У5 | 1860 | 2620 |
| 96ТНЖШ-500М-У5 | 1980 | 2760 |
| 96ТНЖШ-550-У5 | 2130 | 2810 |

## Рисунок Г.6

Таблица Г.2

| Наименование батареи | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- |
|  | без электролита | с электролитом |
| 112ТНЖШ-350ВМ-У5 | 2156 | 3050 |
| 112ТНЖШ-500М-У5 | 2310 | 3220 |
| 112ТНЖШ-550-У5 | 2490 | 3270 |

## Продолжение приложения Г

## Масса батареи, не более: без электролита 1540 кг

## с электролитом 2052 кг

## Рисунок Г.7

## Продолжение приложения Г

Таблица Г.3

| Наименование батареи | L, мм | L1, мм | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без электролита | с электролитом |
| 84ТНЖШ-400М-У5 | 155 | 1099 | 1455 | 1960 |
| 84ТНЖШ-450-У5 | 155 | 1099 | 1540 | 2052 |

## Продолжение приложения Г

## Масса батареи, не более: без электролита 1750 кг

## с электролитом 2330 кг

## Рисунок Г.9

## Продолжение приложения Г

## Рисунок Г.10

Таблица Г.4

| Наименование батареи | L, мм | L1, мм | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без электролита | с электролитом |
| 96ТНЖШ-400М-У5 | 155 | 1254 | 1655 | 2230 |
| 96ТНЖШ-450-У5 | 155 | 1254 | 1750 | 2330 |

## Продолжение приложения Г

## Рисунок Г.11

Таблица Г.5

| Наименование батареи | L, мм | L1, мм | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без электролита | с электролитом |
| 90ТНЖШ-450В-У5 | 132 | 938 | 1730 | 2270 |
| 90ТНЖШ-500В-У5 | 132 | 938 | 1780 | 2405 |
| 90ТНЖШ-550-У5 | 155 | 1099 | 2000 | 2630 |

## Продолжение приложения Г

## Рисунок Г.12

Таблица Г.6

| Наименование батареи | L, мм | L1, мм | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без электролита | с электролитом |
| 102ТНЖШ-450В-У5 | 132 | 1070 | 1950 | 2565 |
| 102ТНЖШ-500В-У5 | 132 | 1070 | 2000 | 2720 |
| 102ТНЖШ-550-У5 | 155 | 1254 | 2255 | 2970 |

## Продолжение приложения Г

## Рисунок Г.13

Таблица Г.7

| Наименование батареи | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- |
|  | без электролита | с электролитом |
| 112ТНЖШ-450В-У5 | 2145 | 2815 |
| 112ТНЖШ-500В-У5 | 2200 | 2986 |
| 112ТНЖШ-550В-У5 | 2425 | 3210 |

## Рисунок  Г.14

Таблица Г.8

| Наименование батареи | L, мм | L1, мм | L2, мм | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без электролита | с электролитом |
| 126ТНЖШ-450В-У5 | 132 | 1188 | 3024 | 2420 | 3175 |
| 126ТНЖШ-500В-У5 | 132 | 1188 | 3024 | 2480 | 3363 |
| 126ТНЖШ-550-У5 | 155 | 1395 | 3438 | 2795 | 3680 |

## Рисунок  Г.16

## Масса батареи, не более: без электролита 3528 кг

## с электролитом 4607 кг

Рисунок Г.15

Таблица Г.9

| Наименование батареи | L, мм | L1, мм | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без электролита | с электролитом |
| 128ТНЖШ-450В-У5 | 132 | 1070 | 2455 | 3225 |
| 128ТНЖШ-500В-У5 | 132 | 1070 | 2520 | 3415 |
| 128ТНЖШ-550-У5 | 155 | 1254 | 2840 | 3735 |