Аккумуляторы и батареи щелочные

никель-кадмиевые открытые призматические

серии KL

Для электроснабжения низковольтной аппаратуры электропоездов, трамваев,

троллейбусов и вагонов метрополитена.

Условные обозначения:

К - открытые никель-кадмиевые призматические аккумуляторы;

L			-  режим разряда (длительный);

55, 70, 80, 125	-  номинальные емкости (С5), А.ч.;

Р			-  аккумулятор в пластмассовом баке;

Т			-  расположение выводов на торцевой

стороне;

И			-  аккумулятор в резиновом чехле;

цифры перед буквами   -   количество последовательно соединенных аккумуляторов в батарее.

Климатическое исполнение У категории 3 по ГОСТ 15150-69, для работы при температуре окружающей среды от минус 400С до плюс 400С.

Конструкция

Аккумулятор представляет собой блок электродов, состоящий из положительных и отрицательных ламельных электродов, отделенных друг от друга рамочным пластмассовым сепаратором. Блок электродов помещен в металлический (KL-70P-У3 – в пластмассовый) бак  прямоугольной формы и изолирован от него винипластовыми прокладками. К баку по периметру приварена крышка аккумулятора. На стенках бака имеются ребра (кроме KL-70P-У3) в виде гофров, которые повышают жесткость бака аккумуляторов. На торцевых стенках бака имеются по две цапфы (кроме KL-70P-У3), при помощи которых аккумуляторы крепятся в батарейном каркасе через изоляционные втулки.

Аккумуляторы КL125 изготавливаются  в металлических (как с цапфами, так и в резиновых чехлах) или в пластмассовых баках.

Токоотвод осуществляется при помощи борнов, которые выведены на крышку аккумулятора.

В качестве электролита в аккумуляторах применяется раствор едкого калия плотностью 1,19-1,21 г/см3 с добавкой (20+1) г/л гидроокиси лития. Аккумуляторы снабжены пробкой с втулкой. Втулка пробки срабатывает при избыточном давлении внутри аккумулятора от 0,005 до 0,05МПа (от 0,05 до 0,5 кгс/см2).

При наклоне аккумулятора на угол 45( от нормального положения (выводами вверх) электролит не выливается и не разбрызгивается в процессе эксплуатации.

Аккумуляторные батареи состоят из четырех, пяти или девяти (9KL-70P-У3) аккумуляторов, соединенных последовательно в электрическую цепь при помощи стальных никелированных перемычек. Батареи поставляются в металлических каркасах.

Аккумуляторы (батареи) работоспособны при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 400С.

Аккумуляторы поставляются потребителю отформированными, без электролита, в разряженном состоянии (для батарей 9KL-70P-У3 возможна поставка в залитом и заряженном исполнении).

Наработка аккумуляторов – не менее 1000 циклов (с емкостью не менее 0,6С5 А.ч.).

Емкость аккумуляторов после 28 суток хранения в заряженном состоянии при нормальных климатических условиях окружающей среды – не менее 0,5С5 А.ч.

Емкость аккумуляторов, заряженных при постоянном напряжении:

- при 25(C напряжением (1,59-1,61)В – не менее 0,7С5А.ч.;

- при 0(C напряжением (1,65-1,67)В – не менее 0,5С5А.ч.;

- при минус (18(2)(C напряжением (1,73-1,76)В – не менее 0,4С5А.ч.

Емкость аккумуляторов, разряженных при пониженной температуре окружающего воздуха :

- при минус (18(2)(C – не менее 0,5С5А.ч.;

- при минус (40(2)(C – не менее 0,2С5А(ч.

Аккумуляторы и батареи устойчивы к воздействию относительной влажности окружающей среды 98% при температуре 25(C, вибрационных нагрузок и одиночных ударов.

Технические характеристики

Таблица 1

| Тип изделия | Нормативно-технический документ | Номинальная емкость, А.ч. | Номинальное напряжение, В* | Габаритные размеры, мм, длина, L ширина, B высота, H | Масса, кг, не более без электролита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с электролитом |
| КL55 | 05743834-3482-005- 01 ТУ | 55 | 1,2 | 47х129х353 | 3,8/5,0 |
| 5КL55 |  |  | 6,0 | 319х170х392 | 21,6/27,6 |
| КL80 |  | 80 | 1,2 | 47х129х353 | 4,3/5,7 |
| 4КL80 |  |  | 4,8 | 264х170х392 | 20,0/25,5 |
| 5КL80 |  |  | 6,0 | 319х170х392 | 24,1/31,1 |
| КL80 в чехле |  |  | 1,2 | 55х137х357 | 4,7/6,1 |
| КL125 (с цапфами) |  | 125 | 1,2 | 68х129х353 | 5,8/7,5 |
| КL125 (в чехле) |  |  | 1,2 | 74х137х362 | 6,5/8,0 |
| КL125Р |  |  | 1,2 | 74х137х353 | 5,9/7,4 |
| 4КL125 |  |  | 4,8 | 375х170х392 | 26,5/33,5 |
| 4КL125И |  |  | 4,8 | 305х169х408 | 26,4/32,4 |
| 4КL125Р |  |  | 4,8 | 305х169х408 | 28,8/34,8 |
| 5КL125 |  |  | 6,0 | 458х170х392 | 32,6/40,7 |
| 5KL125И |  |  | 6,0 | 379х169х408 | 35,8/43,3 |
| 5КL125Р |  |  | 6,0 | 379х169х408 | 32,8/40,3 |
| 5КL125Т |  |  | 6,0 | 489х166х392 | 32,6/41,1 |
| КL70Р-У3 | ЖЮИК.563336.025 ТУ | 70 | 1,2 | 61х136х271 | 3,4/4,2 |
| 9КL70Р-У3 |  |  | 10,6 | 190х444х276 | 31,6/39,8 |

*Значения  напряжений батарей указаны с учетом не более 2% потерь на шинах и перемычках.

Таблица 2

| Наименование изделия | Режим заряда | Режим разряда | Максимальный ток при запуске двигателя, А | Количество пусков | Емкость после 28 суток хранения в заряженном состоянии, А.ч. | Рабочий интервал температур, градусов (0С) | гарантийный срок эксплуатации, лет | гарантийный срок хранения, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток, А | Продолжи-тельность, ч | Ток, А | Продолжи-тельность, ч | Конечное напряжение, В |  |  |  | от | до |  |  |
| KL55 | 11 | 8 | 11 | 5 | 1,0 | - | - | 27,5 | минус 40 | плюс 40 | 3 | 3,5 |
| KL80 | 16 | 8 | 16 | 5 | 1,0 | - | - | 40 |  |  |  |  |
| KL80 (в чехле) | 16 | 8 | 16 | 5 | 1,0 | - | - | 40 |  |  |  |  |
| KL125 | 25 | 8 | 25 | 5 | 1,0 | - | - | 62,5 |  |  |  |  |
| KL125 (в чехле) | 25 | 8 | 25 | 5 | 1,0 | - | - | 62,5 |  |  |  |  |
| KL125P | 25 | 8 | 25 | 5 | 1,0 | - | - | 62,5 |  |  |  |  |
| 4KL80 | 16 | 8 | 16 | 5 | 4,0 | - | - | 40 |  |  |  |  |
| 5KL80 | 16 | 8 | 16 | 5 | 5,0 | - | - | 40 |  |  |  |  |
| 5KL55 | 11 | 8 | 11 | 5 | 5,0 | - | - | 27,5 |  |  |  |  |
| 4KL125 | 25 | 8 | 25 | 5 | 4,0 | - | - | 62,5 |  |  |  |  |
| 4KL125И | 25 | 8 | 25 | 5 | 4,0 | - | - | 62,5 |  |  |  |  |
| 4KL125P | 25 | 8 | 25 | 5 | 4,0 | - | - | 62,5 |  |  |  |  |
| 5KL125 | 25 | 8 | 25 | 5 | 5,0 | - | - | 62,5 |  |  |  |  |
| 5KL125И | 25 | 8 | 25 | 5 | 5,0 | - | - | 62,5 |  |  |  |  |
| 5KL125P | 25 | 8 | 25 | 5 | 5,0 | - | - | 62,5 |  |  |  |  |
| 5KL125Т | 25 | 8 | 25 | 5 | 5,0 | - | - | 62,5 |  |  |  |  |
| KL70P-У3 | 14 | 8 | 7 | 10 | 1,0 | 220 | 10 | 35 |  |  |  | 2,5 |
| 9KL70P-У3 | 14 | 8 | 7 | 10 | 9,0 | 220 | 10 | 35 |  |  |  |  |

Габариты аккумулятора