# Щелочные

# никель-кадмиевые  герметичные

# аккумулятор НКГЦ-1Д и батарея 10НКГЦ-1Д

Для питания постоянным током различной аппаратуры,

системы сигнализации, источник резервного питания,

для электроники в бытовой радиоаппаратуре.

Условные обозначения

НК 	- электрохимическая система (никель-кадмиевая);

Г 	- герметичный;

Ц 	- цилиндрический;

1  	- номинальная емкость (С5), А.ч.;

Д 	- предназначен для работы в длительных режимах разряда;

10	- количество аккумуляторов в батарее.

Конструкция

Аккумулятор  имеет стальной цилиндрический корпус с токоотводами в виде никелевой ленты. В корпусе помещен блок электродов, состоящий из положительных и отрицательных металлокерамических электродов и отрицательных электродов из окиси кадмия, разделенных сепаратором.

Батарея состоит из 10 отдельных аккумуляторов, соединенных между собой последовательно и размещенных в гнездах корпуса из ударопрочного полистирола. Корпус закрывается крышкой, на которой расположены положительный и отрицательный контакты. К этим контактам соответственно привариваются токоотводы батареи. Крышка батареи  вклеивается в корпус, обеспечивая тем самым пылевлагозащищенность батареи.

Технические характеристики

Аккумулятор и батарея, заряженные током 0,1А в течение 15 часов при температуре окружающего воздуха (20+5)(C, обеспечивают разряд током 0,1А в течение 10 часов при температуре (25+10) и 50(C.

Емкость аккумулятора 1,0А.ч., конечное напряжение 1,0 - 0,95В. Емкость батареи 10А.ч., конечное напряжение 10,0В.

Допускается разряд аккумулятора током 0,6 и 1,0А.

Емкость аккумулятора при разряде током 0,6А составляет  не менее 0,7А.ч., при разряде током 1,0А – не менее 0,5А.ч.

Свежезаряженный аккумулятор при токе разряда 0,02А в зависимости от температуры окружающего воздуха обеспечивает емкости:

при (20+5)(C			- 1,0А.ч.

при (50(2)(C			- 0,9А.ч.

при минус (30(2)(C		- 0,5А.ч.

Свежезаряженный аккумулятор обеспечивает разряд током 0,3 и 0,02А с цикличностью работы сеансами по 10 и 50 минут соответственно.

Заряженная током 0,1А в течении 15 часов батарея обеспечивает разряд  шестью режимами при различной температуре и токе разряда.

Емкость аккумулятора и батареи после хранения в заряженном состоянии при температуре (25(10)(C в течение 30 суток составляет не менее 70% от номинальной.

Аккумулятор и батарея сохраняют электрические характеристики в любом положении в пространстве в следующих условиях:

а) циклическое воздействие температур: от минус 40(C до плюс 45(C;

б) при и после воздействия вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 200Гц и с ускорением до 58,8 м/с2 (6g) в трех взаимно перпендикулярных направлениях;

в) после воздействия многократных ударных нагрузок с ускорением до 980 м/с2 (100g) для аккумулятора и до 735 м/с2  (75g) для батареи при общем числе ударов, равном 4000, в трех взаимно перпендикулярных направлениях.

Аккумулятор обеспечивает устойчивость к воздействию влаги при температуре 400С и относительной влажности воздуха 98% в течение 10 суток, взрывобезопасен.

Аккумулятор и батарея взрывобезопасны, выдерживают перезаряд по времени до 50% от длительности нормального заряда при токе не более 0,1А. Герметичность аккумулятора при этом не нарушается.

Таблица 1

| Тип аккумулятора, батареи | Нормативно-технический документ | Номинальная емкость, А.ч. | Номинальное напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | В | Н |  |
| НКГЦ-1Д | ФЮ3.585.266ТУ | 1 | 1,25 | ( 20,2 | ( 20,2 | 59,6 | 0,058 |
| 10НКГЦ-1Д | ФЮ3.585.349ТУ |  | 12,0 | 111 | 45 | 65 | 0,71 |

Таблица 2

| Тип аккумулятора, батареи | Режим заряда | Режим разряда | Емкость после 28 суток хранения в заряженном состоянии, А.ч. | Гарантийный срок эксплуатации, лет | Гарантийный срок хранения, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток, А | Продолжи-тельность, ч | Ток, А | Продолжи-тельность, ч | Конечное напряжение, В |  |  |  |
| НКГЦ-1Д | 0,1 | 15 | 0,1 | 10 | 1,0 | 0,7 | гарантийный срок 3 года |
| 10НКГЦ-1Д | 0,1 | 15 | 0,6 | 1 ч 20 мин | 10,0 | 0,7 |  |