Таблица 1: Номенклатура, масса и габаритные размеры аккумуляторов СН (OGi)

| Тип аккуму-лятора | Номинальная ём-кость, Ач | Габаритные размеры, мм | Масса без электролита, кг | Количество электролита p=1,24 г/см3, кг | Количество пар выводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина L | ширина В | высота Н | высота* Н1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3CH75 | 75 | 184 | 155 | 365 | 410 | 8,9 | 6,8 | 1 |
| 4CH100 | 100 | 184 | 155 | 365 | 410 | 10,7 | 6,6 | 1 |
| 5CH125 | 125 | 184 | 155 | 365 | 410 | 12,5 | 6,4 | 1 |
| 6CH150 | 150 | 184 | 155 | 365 | 410 | 14,3 | 6,2 | 1 |
| 7CH175 | 175 | 184 | 155 | 365 | 410 | 16,1 | 6,0 | 1 |
| 8CH200 | 200 | 184 | 230 | 365 | 410 | 18,6 | 9,8 | 1 |
| 9CH225 | 225 | 184 | 230 | 365 | 410 | 20,4 | 9,6 | 1 |
| 10CH250 | 250 | 184 | 230 | 365 | 410 | 22,2 | 9,4 | 1 |
| 11CH275 | 275 | 184 | 230 | 365 | 410 | 24,0 | 9,2 | 1 |
| 12CH300 | 300 | 184 | 230 | 365 | 410 | 25,8 | 9,0 | 1 |
| 13CH325 | 325 | 184 | 340 | 365 | 410 | 30,3 | 14,4 | 2 |
| 14CH350 | 350 | 184 | 340 | 365 | 410 | 32,1 | 14,2 | 2 |
| 15CH375 | 375 | 184 | 340 | 365 | 410 | 33,9 | 14,0 | 2 |
| 16CH400 | 400 | 184 | 340 | 365 | 410 | 35,7 | 13,8 | 2 |
| 17CH425 | 425 | 184 | 340 | 365 | 410 | 37,5 | 13,6 | 2 |
| 18CH450 | 450 | 184 | 340 | 365 | 410 | 39,3 | 13,4 | 2 |
| 19CH475 | 475 | 184 | 340 | 365 | 410 | 41,1 | 13,2 | 2 |
| 5CH500 | 500 | 330 | 270 | 545 | 590 | 42,0 | 36,4 | 1 |
| 6CH600 | 600 | 330 | 270 | 545 | 590 | 48,5 | 35,5 | 1 |
| 7CH700 | 700 | 330 | 270 | 545 | 590 | 55,0 | 34,6 | 2 |
| 8CH800 | 800 | 330 | 270 | 545 | 590 | 61,5 | 33,7 | 2 |
| 9CH900 | 900 | 330 | 270 | 545 | 590 | 68,0 | 32,8 | 2 |
| 10CH1000 | 1000 | 330 | 270 | 545 | 590 | 74,5 | 31,9 | 2 |
| 11CH1100 | 1100 | 330 | 270 | 545 | 590 | 81,0 | 31,0 | 2 |
| 12CH1200 | 1200 | 330 | 350 | 545 | 590 | 87,8 | 41,8 | 3 |
| 13CH1300 | 1300 | 330 | 350 | 545 | 590 | 94,3 | 40,9 | 3 |
| 14CH1400 | 1400 | 330 | 350 | 545 | 590 | 100,8 | 40,0 | 3 |
| 15CH1500 | 1500 | 330 | 350 | 545 | 590 | 107,3 | 39,1 | 3 |
| 16CH1600 | 1600 | 330 | 440 | 545 | 590 | 115,6 | 52,4 | 3 |
| 17CH1700 | 1700 | 330 | 440 | 545 | 590 | 122,1 | 51,5 | 3 |
| 18CH1800 | 1800 | 330 | 440 | 545 | 590 | 128,6 | 50,6 | 3 |
| 19CH1900 | 1900 | 330 | 440 | 545 | 590 | 135,1 | 49,7 | 3 |
| 20CH2000 | 2000 | 330 | 440 | 545 | 590 | 141,6 | 48,8 | 3 |
| 21CH2100 | 2100 | 330 | 530 | 545 | 590 | 150,4 | 63,6 | 4 |
| 22CH2200 | 2200 | 330 | 530 | 545 | 590 | 156,9 | 62,7 | 4 |
| 23CH2300 | 2300 | 330 | 530 | 545 | 590 | 163,4 | 61,8 | 4 |
| 24CH2400 | 2400 | 330 | 530 | 545 | 590 | 169,9 | 60,9 | 4 |
| 25CH2500 | 2500 | 330 | 575 | 545 | 590 | 174,0 | 66,4 | 4 |
| 26CH2600 | 2600 | 330 | 575 | 545 | 590 | 180,5 | 65,5 | 4 |

* – максимальная высота Н1 зависит от размера фильтр-пробки

Таблица 2: Разрядные электрические характеристики аккумуляторов СН (OGi)

| Тип аккумулятора | 10ч | 5ч | 3ч | 1ч | 0,5ч | 0,25ч | 1мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток, A | Ёмк., Ач | Ток, A | Ёмк., Ач | Ток, A | Ёмк., Ач | Ток, A | Ёмк., Ач | Ток, A | Ёмк., Ач | Ток, A | Ёмк., Ач | Ток, А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3CH75 | 7,5 | 75 | 12,4 | 61,5 | 18,8 | 56,3 | 37,5 | 37,5 | 56,3 | 28,1 | 75 | 18,8 | 104,3 |
| 4CH100 | 10,0 | 100 | 16,5 | 82,0 | 25,0 | 75,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 37,5 | 100 | 25,0 | 139,0 |
| 5CH125 | 12,5 | 125 | 20,6 | 102,5 | 31,3 | 93,8 | 62,5 | 62,5 | 93,8 | 46,9 | 125 | 31,3 | 173,8 |
| 6CH150 | 15,0 | 150 | 24,8 | 123,0 | 37,5 | 112,5 | 75,0 | 75,0 | 112,5 | 56,3 | 150 | 37,5 | 208,5 |
| 7CH175 | 17,5 | 175 | 28,9 | 143,5 | 43,8 | 131,3 | 87,5 | 87,5 | 131,3 | 65,6 | 175 | 43,8 | 243,3 |
| 8CH200 | 20,0 | 200 | 33,0 | 164,0 | 50,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 75,0 | 200 | 50,0 | 278,0 |
| 9CH225 | 22,5 | 225 | 37,1 | 184,5 | 56,3 | 168,8 | 112,5 | 112,5 | 168,8 | 84,4 | 225 | 56,3 | 312,8 |
| 10CH250 | 25,0 | 250 | 41,3 | 205,0 | 62,5 | 187,5 | 125,0 | 125,0 | 187,5 | 93,8 | 250 | 62,5 | 347,5 |
| 11CH275 | 27,5 | 275 | 45,4 | 225,5 | 68,8 | 206,3 | 137,5 | 137,5 | 206,3 | 103,1 | 275 | 68,8 | 382,3 |
| 12CH300 | 30,0 | 300 | 49,5 | 246,0 | 75,0 | 225,0 | 150,0 | 150,0 | 225,0 | 112,5 | 300 | 75,0 | 417,0 |
| 13CH325 | 32,5 | 325 | 53,6 | 266,5 | 81,3 | 243,8 | 162,5 | 162,5 | 243,8 | 121,9 | 325 | 81,3 | 451,8 |
| 14CH350 | 35,0 | 350 | 57,8 | 287,0 | 87,5 | 262,5 | 175,0 | 175,0 | 262,5 | 131,3 | 350 | 87,5 | 486,5 |
| 15CH375 | 37,5 | 375 | 61,9 | 307,5 | 93,8 | 281,3 | 187,5 | 187,5 | 281,3 | 140,6 | 375 | 93,8 | 521,3 |
| 16CH400 | 40,0 | 400 | 66,0 | 328,0 | 100,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 150,0 | 400 | 100,0 | 556,0 |
| 17CH425 | 42,5 | 425 | 70,1 | 348,5 | 106,3 | 318,8 | 212,5 | 212,5 | 318,8 | 159,4 | 425 | 106,3 | 590,8 |
| 18CH450 | 45,0 | 450 | 74,3 | 369,0 | 112,5 | 337,5 | 225,0 | 225,0 | 337,5 | 168,8 | 450 | 112,5 | 625,5 |
| 19CH475 | 47,5 | 475 | 78,4 | 389,5 | 118,8 | 356,3 | 237,5 | 237,5 | 356,3 | 178,1 | 475 | 118,8 | 660,3 |
| 5CH500 | 50,0 | 500 | 82,5 | 410,0 | 125,0 | 375,0 | 250,0 | 250,0 | 375,0 | 187,5 | 500 | 125,0 | 695,0 |
| 6CH600 | 60,0 | 600 | 99,0 | 492,0 | 150,0 | 450,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 225,0 | 600 | 150,0 | 834,0 |
| 7CH700 | 70,0 | 700 | 115,5 | 574,0 | 175,0 | 525,0 | 350,0 | 350,0 | 525,0 | 262,5 | 700 | 175,0 | 973,0 |
| 8CH800 | 80,0 | 800 | 132,0 | 656,0 | 200,0 | 600,0 | 400,0 | 400,0 | 600,0 | 300,0 | 800 | 200,0 | 1112,0 |
| 9CH900 | 90,0 | 900 | 148,5 | 738,0 | 225,0 | 675,0 | 450,0 | 450,0 | 675,0 | 337,5 | 900 | 225,0 | 1251,0 |
| 10CH1000 | 100,0 | 1000 | 165,0 | 820,0 | 250,0 | 750,0 | 500,0 | 500,0 | 750,0 | 375,0 | 1000 | 250,0 | 1390,0 |
| 11CH1100 | 110,0 | 1100 | 181,5 | 902,0 | 275,0 | 825,0 | 550,0 | 550,0 | 825,0 | 412,5 | 1100 | 275,0 | 1529,0 |
| 12CH1200 | 120,0 | 1200 | 198,0 | 984,0 | 300,0 | 900,0 | 600,0 | 600,0 | 900,0 | 450,0 | 1200 | 300,0 | 1668,0 |
| 13CH1300 | 130,0 | 1300 | 214,5 | 1066,0 | 325,0 | 975,0 | 650,0 | 650,0 | 975,0 | 487,5 | 1300 | 325,0 | 1807,0 |
| 14CH1400 | 140,0 | 1400 | 231,0 | 1148,0 | 350,0 | 1050,0 | 700,0 | 700,0 | 1050,0 | 525,0 | 1400 | 350,0 | 1946,0 |
| 15CH1500 | 150,0 | 1500 | 247,5 | 1230,0 | 375,0 | 1125,0 | 750,0 | 750,0 | 1125,0 | 562,5 | 1500 | 375,0 | 2085,0 |
| 16CH1600 | 160,0 | 1600 | 264,0 | 1312,0 | 400,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 | 1200,0 | 600,0 | 1600 | 400,0 | 2224,0 |
| 17CH1700 | 170,0 | 1700 | 280,5 | 1394,0 | 425,0 | 1275,0 | 850,0 | 850,0 | 1275,0 | 637,5 | 1700 | 425,0 | 2363,0 |
| 18CH1800 | 180,0 | 1800 | 297,0 | 1476,0 | 450,0 | 1350,0 | 900,0 | 900,0 | 1350,0 | 675,0 | 1800 | 450,0 | 2502,0 |
| 19CH1900 | 190,0 | 1900 | 313,5 | 1558,0 | 475,0 | 1425,0 | 950,0 | 950,0 | 1425,0 | 712,5 | 1900 | 475,0 | 2641,0 |
| 20CH2000 | 200,0 | 2000 | 330,0 | 1640,0 | 500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 750,0 | 2000 | 500,0 | 2780,0 |
| 21CH2100 | 210,0 | 2100 | 346,5 | 1722,0 | 525,0 | 1575,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1575,0 | 787,5 | 2100 | 525,0 | 2919,0 |
| 22CH2200 | 220,0 | 2200 | 363,0 | 1804,0 | 550,0 | 1650,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1650,0 | 825,0 | 2200 | 550,0 | 3058,0 |
| 23CH2300 | 230,0 | 2300 | 379,5 | 1886,0 | 575,0 | 1725,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1725,0 | 862,5 | 2300 | 575,0 | 3197,0 |
| 24CH2400 | 240,0 | 2400 | 396,0 | 1968,0 | 600,0 | 1800,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1800,0 | 900,0 | 2400 | 600,0 | 3336,0 |
| 25CH2500 | 250,0 | 2500 | 412,5 | 2050,0 | 625,0 | 1875,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1875,0 | 937,5 | 2500 | 625,0 | 3475,0 |
| 26CH2600 | 260,0 | 2600 | 429,0 | 2132,0 | 650,0 | 1950,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1950,0 | 975,0 | 2600 | 650,0 | 3614,0 |

Аккумуляторы допускают разряд при температуре минус 10ºС.

Система менеджмента качества ООО «КАЗ» сертифицирована на соответствие требованиям системы Оборонсертифика по стандартам СРПП ВТ (ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015 - 002-2012), что подтверждено сертификатом соответствия ВС №13.445.026 от 14.03.2013г.